ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УДК 544.43 + 544.653+621.352.6

Электрокаталитическое поведение этанола на платиновом электроде в растворе метансульфокислоты

М. А. Ахмедовa*, Ш. Ш. Хидировb**

aДФИЦ РАН, Аналитический центр коллективного пользования, Махачкала, Россия.

bДагестанский государственный университет, Химический факультет, Махачкала, Россия.

*e-mail: muhamadahmedov@mail.ru

**e-mail: khidirovdgu@mail.ru

1. Для проведения поляризационных измерений и препаративного электролиза мы использовали  поликристаллическую платину (рис.1) с истиной площадью 0,02 см2.  На рис.1 представлена дифрактограмма  поверхности платинового электрода, снятая с помощью рентгеновского дифрактометра Empyrean (PANalytical B.V., Нидерланды). Как видно (рис.1), что поверхность платины- это не чистый монокристалл, в нем имеются включения других платиновых структур, в том числе и поликристаллических.

Рис. 1. XRD-дифрактограмма платинового (рабочего) электрода.

2. Для построение зависимости степени заполнения поверхности платины (θ)   от концентраций,  снимали в отдельности  вольтамперограммы на прямом ходе (0.03 ÷ 0.4 В –водородная область) и обратном ходе (0.9÷0.3 В - область электровосстановления хемосорбированных кислородсодержащих частиц (Pt-O), со скорость развертки потенциала в   1 В/с. Далее, путем интегрирования соответствующих областей вольтамперограмм, определяли значения количества прошедшего заряда – Q, затрачиваемое на десорбцию водорода или хемосорбированных частиц кислорода, определяли с использованием программы IPC2000.exe (НТФ «Вольта», Россия) по соотношению (1). Степень заполнения (θ) рассчитывали по соотношениям (2) и (3).

Q=1υIdE   			  (1);

θHв−ва=QH−QHв−ваQH,  		   (2);

, 		 (3).

QH,QO – количество электричества, затрачиваемое соответственно на десорбцию водорода или кислорода в растворе фона; QHв−ва,QOв−ва – количество электричества, затрачиваемое на адсорбцию водорода и кислорода в присутствии этанола [1, 2].

Рис.2. Вольтамперограммы  Pt электрода в области 30÷400 мВ, снятые в 1,0 М растворе CH3SO3H (1), в присутствии этанола, М: 10-4 (2); 10-2(3); 0,1 (4); 0,5 (5); 1,0 (6). Скорость развертки потенциала V=1.0 B/c, время задержки 10 сек.

Рис.3. Вольтамперограммы   Pt электрода в области потенциалов 900÷30 мВ снятые в 1,0 М растворе CH3SO3H (1), в присутствии этанола, М: 10-4 (2); 10-3 (3);  10-2(4); 0,1 (5); 0,5 (6); 1,0 (7); 2,0 (8). Скорость развертки потенциала V=1.0 B/c, время задержки 120 сек.

3. В табл. 1 и табл. 2 представлены основные полосы колебаний (поглощения), обнаруженные при электроокислении этанола и его адсорбатов в 1.0 М растворе CH3SO3H, полученные методами УФ-, ближней ИК, КРС-спектроскопии. Анализ и идентификацию полученных веществ проводили на основе справочной информации [3-5]. Количественное определение проводили с использование программного обеспечения OMNIC.exe  (Thermo Scientific, США).

4. Для перехода от длины волны (λ, нм) к волновому числу (ν, см-1) в УФ- спектрах использовали соотношение (IV), а для перевода ν (см-1) в λ (нм) в КРС-спектрах дополнительно учитывали длину волны источника возбуждающего излучения – лазера (λ0), полученную из формул (6) и (7):

.	 	(4);

.		(5).

Таблица 1.

Идентификация полос колебания/поглощения этанола в 1.0 М р-ре CH3SO3H методами молекулярной спектроскопии

| Полосы колебания (поглощения), см-1 (нм) | Вид | Методы молекулярной спектроскопии |  |  | Режим колебания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УФ | Ближняя ИК | КРС |  |
| 39215-30769 (255-325) | CH3CH2ОH, CH3SO3 (Mes) CH3CH2ОMes | + | ─ | ─ | Полосы n→π* переходов для хромофоров C-OН, CH3SO3 и C-C-OSO2CH3 групп |
| 10811-9524 (925-1050) | H2O | ─ | + | ─ | ν1 (OH) валентное колебание |
| 9302-8511 (1075-1175) | H2O | ─ | + | ─ | ν2 (OH) валентное колебание |
| 8197-8503 (1176-1220) | H2O | ─ | + | ─ | ν3 (OH) валентное колебание |
| 8163-7692 (1225-1300) | H2O | ─ | + | ─ | δ(H-O-H) деформационное колебание в присутствии водородной связи |
| 3500–3050 (654-635) | H2O | ─ | ─ | + | Широкая полоса ν(OH) валентное колебание |
| 3000–2500 (633-614) | CH CH2 CH3 | ─ | ─ | + | Несколько групп ν(C-H) aнти / симметричное валентное колебание |
| 965 (561) | C-C-OH | ─ | ─ | + | δ(C-C-OH) деформационное колебание |
| 1092/1047 (565/564) | CH3CH2ОMes, Mes | ─ | ─ | + | ν (SO2) / ν(C-C-OSO2CH3) валентное колебание |
| 642-490 (551-546) | С-С | ─ | ─ | + | δ(C-C) деформационное колебание |
| 435 (545) 345 (342) | С-С-О | ─ | ─ | + | δ(C-C-OH) деформационное колебание |

Таблица 2.

Идентификация продуктов электроокисления этанола в 1.0 М р-ре CH3SO3H методами молекулярной спектроскопии

| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Полосы колебания (поглощения), см-1 (нм) | Вид | Методы молекулярной спектроскопии |  |  | Режим колебания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УФ | Ближняя ИК | КРС |  |
| 40000-33333 (250-300) | CH3CОOH, CH3CОOMes | + | ─ | ─ | Полосы n→π* переходов для хромофоров COOH, COOMes групп |
| 33333-26667 (300-375) | CH3CОH | + | ─ | ─ | Полосы n→π* переходов для хромофорной группы COH |
| ≥ 26667 (375) | CH3CОOH | + | ─ | ─ | Полосы n→π* переходов для хромофорной группы COOH |
| 10811-9524 (925-1050) | H2O | ─ | + | ─ | ν1 (OH) валентное колебание |
| 9302-8511 (1075-1175) | H2O | ─ | + | ─ | ν2 (OH) валентное колебание |
| 8197-8503 (1176-1220) | H2O | ─ | + | ─ | ν3 (OH) валентное колебание |
| 8163-7692 (1225-1300) | H2O | ─ | + | ─ | δ(H-O-H) деформационное колебание в присутствии водородной связи |
| 3500–3050 (654-635) | H2O | ─ | ─ | + | Широкая полоса ν(OH) валентное колебание |
| 3000–2500 (633-614) | CH CH3 | ─ | ─ | + | Несколько групп ν(C-H) aнти / симметричное валентное колебание |
| 1397/1281 (575/571) | CH3CОOH, CH3CОOMes CH3CОH | ─ | ─ | + | Сопряженное δ (O-H) деформационное и ν (C = O) валентное колебание -COOH) |
| 881/780 (558/555) | С=О | ─ | ─ | + | δ(C=O) деформационное колебание |
| 642-490 (551-546) | С-С | ─ | ─ | + | δ(C-C) деформационное колебание |

- Багоцкий, В.С., Васильев Ю.Б. В кн.: Успехи электрохимии органических соединений, М: Наука, 1966. С.40. [Bagotsky, V.S., Vasiliev Yu.B. In the book: Successes of electrochemistry of organic compounds (in Russian), Moscow: Nauka, 1966. p.40.]

- Ахмедов, М.А., Ибрагимова, К.О., Хидиров, Ш.Ш. Сравнительная оценка адсорбции диметилсульфоксида и диметилсульфона на гладком платиновом электроде в кислой среде. Электрохимия. 2020. Т. 56. С. 416 . [Akhmedov M.A., Ibragimova, K.O., and Khidirov, Sh.Sh., Comparative evaluation of dimethylsulfoxide and dimethylsulfone adsorption on a smooth platinum electrode in acidic environment, Russ. J. Electrochem., 2020, vol. 56, p. 396.] https://doi.org/10.1134/S1023193520040023

- Пентин, Ю.А., Курамшина, Г.М. Основы молекулярной спектроскопии, М.: Мир, 2008. 398 с. [Pentin, Yu.A., and Kuramshina, G.M., The fundamentals of molecular spectroscopy (in Russian), Moscow: Mir, 2008. 398 p.]

- Burikov, S. A., Dolenko, S., Dolenko, T., Patsaeva Svetlana, and Yuzhakov V., Decomposition of water Raman stretching band with a combination of optimization methods, Molecular Physics, 2010, vol. 108, no. 6, p. 739. https://doi.org/10.1080/00268970903567288

- Dolenko, T.A., Burikov, S.A., Dolenko, S.A., Efitorov, A.O., Plastinin, I.V., Yuzhakov, V.I., and Patsaeva, S.V. Raman spectroscopy of water−ethanol solutions: the estimation of hydrogen bonding energy and the appearance of clathrate-like structures in solutions, J. Phys. Chem. A, 2015, vol. 119, no. 44, p.10806. https://doi.org/10.1021/acs.jpca.5b06678

Публикуется по докладу на XV Международного совещания “Фундаментальные проблемы ионики

твердого тела”, Черноголовка, 30 ноября - 07 декабря 2020 г.